*Инструкция по использованию Litokol Starlike в качестве клея:*

*Двухкомпонентная эпоксидная смесь Litokol Starlike может применяться в качестве клея для таких отделочных материалов как деревянная мозаика, металлическая мозаика, тонкая стеклянная мозаика, для того, чтобы при поклейке ее на поверхность проступившая клеевая смесь сразу выполнила роль затирки для швов и заполнила их. Также рекомендуется подобная смесь при поклейке керамической плитки, керамогранита и всех видов мозаики на поверхности подверженные деформациям, такие как деревянные полы и стены в срубовых домах, металлические конструкции колонн, ступеней и т.п., а также на невпитывающие поверхности на которые нельзя нанести цементную клеевую смесь, такие как пластик, ДВП, ДСП и т.п.*

*Для поклейки мозаики или плитки на поверхность замешать смесь в соответствие с инструкцией на упаковке, т.е. смешать в ведре два ее компонента: жидкость (катализатор) с кашеобразной основой. Нанести полученную смесь без технологического перерыва зубчатым шпателем на поверхность для предполагаемой последующей облицовки. Для нанесения клеевой смеси в зависимости от размера облицовки использовать шпатель с зубцами 3X3 –для мозаики и 6X6-для плитки. Затем на данную поверхность уложить плитку или лист мозаики и простучать плоским резиновым шпателем для удаления воздуха из-под облицовки. Клеевая смесь отличается пластичностью и не течет с вертикальных поверхностей, поэтому может быть использована для поклейки отделочного материала на такие поверхности как фартук кухни, не требует создания опоры для облицовки участка стены.*

*Сразу после завершения укладки мозаики или плитки на поверхности с клеевой основой Litokol Starlike можно производить затирку швов этой же смесью, данный аспект позволяет сократить время на выполнение облицовочных работ, ввиду отсутствия технологического перерыва в 24 часа на высыхание клеевой основы. Затирочные работы выполнять в соответствие с инструкцией.*